ESTERO DRAIN

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Estero Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht mit Drainfuge (ca. i. M. 6,5 mm Fugenbreite vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) nach Verlegeplan von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht verlegen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett aus Splitt der Körnung 2-5 mm in 3-5 cm Stärke und Fugenmaterial mit Brechsand der Körnung 1-3 mm muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschrei-ten des Verlegens lagenweise auffüllen. Anschließ-end die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Mit garantierter Frost- Tausalzbeständigkeit, ansonsten Güteeigenschaft gemäß DIN 1338. Steinhöhe: 80 mm Steinmaße: 193,5 x 193,5 mm 193,5 x 93,5 mm Farbe: .................... Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Estero-Drain-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |